Descripción:

El producto es una alfombrilla fabricada en bucles de PVC con trama abierta sobre soporte de espuma que la hace confortable. La alfombrilla es además antideslizante y retiene y esconde la suciedad para evitar su paso al interior del edificio.

Posicionamiento del Producto:

Alfombrilla antisuciedad para ser instalada a la entrada de edificios en el interior, donde haya problemas de suciedad. Puede utilizarse también como alfombra antifatiga. Su soporte de espuma evita que la suciedad y humedad dañen el suelo. Sus instalaciones recomendadas son entradas, vestíbulos, pasillos y salas de ordenadores.

-Tráfico típico:

De 500 a 1500 personas/dia

-No recomendable para cocinas, zonas con grasa, y zonas permanentemente húmedas

-Rango de temperaturas de servicio:

-23°C a +50°C

Características:

- Buena apariencia estética.

- Gran capacidad para retener y esconder la suciedad.

- Confortable.

- Fácil de limpiar.

- Duradera.

Colores:

Gris (4), marrón (3), verde, rojo, negro, oro y azul

Tamaños:

Alfombrillas: precortadas, con bordes integrados en los 4 lados:

0,90 x 1,50 m

1,20 x 1,80 m

Rollos :	0,90 x    6 m

1,20 x    6 m

0,90 x  12 m

1,20 x  12 m

Envasado e identificación:

- Rollos y alfombrillas: 1 por embalaje

- Cada rollo lleva impreso en el soporte el logo de 3M,la marca del producto y el numero de lote.

- Cada embalaje esta etiquetado con la marca del producto, tamaño, color y el nombre del fabricante (3M).

Instrucciones para instalación y Limpieza:

Dentro de cada embalaje se encuentra un folleto explicativo.

Accesorios:

- 3M Bordes para Nomad

- 3M cinta de empalme Gris

- 3M adhesivo para Nomad

Desecho de residuos:

Los trozos de material desechados deben ser depositados en contenedores apropiados o incinerados.

Resistencia a Productos Químicos:

(Test realizados con inmersión total del producto durante 7 dias a  22° C,)

| Solución | Valor ( |
| --- | --- |
| Agua : | Excelente |
| Solución de jabón al 1% | Excelente |
| Acido acético al 5% : | Excelente |
| Hidróxido Sódico al 5%: | Excelente |
| Alcohol etilico al 50% : | Buena |
| Hidrocarburos( | Pobre |
| Hidrocarburos clorados( | Pobre |
| Gasolina : | Pobre |
| Aceite de cocina ( | Pobre |

( Excelente: efecto leve sobre el producto, inferior al 1% de perdida de peso

Buena = el producto sufre una decoloración o pérdida de peso inferior al 3%.

Pobre =el producto pierde todas sus propiedades de uso.

( Alcoholes minerales inodoros

( Cloruro de metileno, Cloroformo

( Aceite de cacahuete

Propiedades del Producto:

| Propiedad/Test | Valor |
| --- | --- |
| Espesor ( : ASTM D-418-68: | 9,0 mm |
| Peso ( : ASTM D-418-68 | 2,7 kg/m² |
| Propiedades microbiológicas: ASTM G-21-90 | Inhibe la proliferación de hongos |
| Inflamabilidad: DOC-FF-1-70 (USA) ASTM E 648(USA) DIN4102-14 (Futura ISO 9239-1) | Pasa 0,81 watt/cm² B1 |
| Propiedades eléctricas: Resistividad por volumen (ASTM D-149) | 6,5kV |
| Sensibilidad electrostática: (AATCC 134) -Neolite Soles -Chrome leather | 1,8 kV ( 3,5 kV ( |
| Coeficiente de fricción BIA ZH 1/571 & DIN 51130 (GE) | R11, V10 |
| Estabilidad dimensional: ASTM D 418-68 (secciones 8 y 9) | Longitud y anchura pueden variar hasta un -/+ 4 % |

( Valores medios

( Polaridad positiva

Origen del producto: fabricado en USA en una planta con la certificación  ISO  9002.

Fuente de suministro: 3M Francia